喷砂喷嘴尺寸与效率

| 喷嘴号 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷嘴直径 | 1/2″(12.7mm) | 7/16″(11mm)) | 3/8″(9.5mm) | 5/16″(8mm)) | 1/4″(6mm) | 3/16″(4.7mm) | 1/8″(3mm) |
| 耗气量(7Bar) | 9.9m3/min | 7.35m3/min | 5.66m3/min | 4.25m3/min | 2.5m3/min | 1.38m3/min | 0.6m3/min |
| 空气软管尺寸 | 2″(50mm) | 1-1/2″(38mm) | 1-1/2″(38mm) | 1-1/4″(32mm) | 1-1/4″(32mm) | 1″(25.4mm) | 3/4″(19mm) |
| 喷砂管大小 | 1-1/2″(38mm) | 1-1/2″(38mm) | 1-1/4″(32mm) | 1-1/4″(32mm) | 1″(25.4mm) | 3/4″(19mm) | 1/2″(19mm) |
| 磨料使用量(kg/h) | 998 | 750 | 545 | 400 | 238 | 145 | 63 |
|  | 工作效率（m2/h） |  |  |
| 喷嘴直径 表面状况 | 1/2″(12.7mm) | 7/16″(11mm)) | 3/8″(9.5mm) | 5/16″(8mm)) | 1/4″(6mm) |  |  |
| Sa3级 最彻底清理级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏松氧化皮 | 23.23 | 18.58 | 13.47 | 9.48 | 5.67 |  |  |
| 紧致氧化皮 | 19.6 | 15.24 | 11.24 | 7.8 | 4.65 |  |  |
| 麻点油漆层 | 11.61 | 9.29 | 6.6 | 4.65 | 2.97 |  |  |
| 多道涂层 | 9.29 | 7.43 | 5.39 | 3.72 | 2.32 |  |  |
| Sa2.5级 很彻底清理级 | 1/2″(12.7mm) | 7/16″(11mm)) | 3/8″(9.5mm) | 5/16″(8mm)) | 1/4″(6mm) |  |  |
| 疏松氧化皮 | 24.62 | 19.51 | 13.94 | 9.85 | 6.04 |  |  |
| 紧致氧化皮 | 20.44 | 15.98 | 11.61 | 8.36 | 5.11 |  |  |
| 麻点油漆层 | 12.26 | 9.66 | 6.97 | 5.11 | 3.16 |  |  |
| 多道涂层 | 9.85 | 7.8 | 5.57 | 4.09 | 2.32 |  |  |
| Sa2级 较彻底清理级 | 1/2″(12.7mm) | 7/16″(11mm)) | 3/8″(9.5mm) | 5/16″(8mm)) | 1/4″(6mm) |  |  |
| 疏松氧化皮 | 58.71 | 45.99 | 33.44 | 23.69 | 14.4 |  |  |
| 紧致氧化皮 | 39.02 | 29.73 | 22.3 | 15.79 | 9.48 |  |  |
| 麻点油漆层 | 29.36 | 22.85 | 16.81 | 11.89 | 7.06 |  |  |
| 多道涂层 | 19.51 | 15.33 | 11.15 | 7.9 | 4.65 |  |  |
| Sa1级 非彻底清理级 | 1/2″(12.7mm) | 7/16″(11mm)) | 3/8″(9.5mm) | 5/16″(8mm)) | 1/4″(6mm) |  |  |
| 疏松氧化皮 | 117.43 | 91.97 | 66.89 | 47.19 | 28.8 |  |  |
| 紧致氧化皮 | 117.43 | 91.97 | 66.89 | 47.19 | 28.8 |  |  |
| 麻点油漆层 | 117.43 | 91.97 | 66.89 | 47.19 | 28.8 |  |  |
| 多道涂层 | 117.43 | 91.97 | 66.89 | 47.19 | 28.8 |  |  |